[image: image1.emf]
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA DROGI GMINNEJ W SUŁOSZOWEJ

KM0+000 DO KM 0+370

ORAZ
RÓW ODPŁYWOWY

D-04.02.01A

WYKONANIE WARSTWY Z GEOTKANINY (Uzupełnienie)
Inwestor:                           Gmina Sułoszowa
Opracował:                       Inż. Władysław Kołpak

Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. nr 202 poz.2072 

(z wykorzystaniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych).
Data opracowania:   Styczeń 2014
   PROREAL sp. z o.o. ul. Hallera 34, 33-300 Nowy Sącz  Tel/fax (+48 18) 547 37 99 Tel.kom 600 10 10 45, 

                             502 144 021  NIP:734-000-91-56, REGON: 490744979, KRS: 0000040666 

                                Nr  r-ku  Łącki Bank Spółdzielczy-78 8805 0009 0027 2319 2000 0010.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy z geotkaniny w ramach zadania:„Budowa drogi gminnej w Sułoszowej km 0+000 do km 0+370 oraz rów odpływowy.”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

1.2.1. STWIOR stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót podanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania warstwy z geotkaniny.

Długość drogi przeznaczona dla ułożenia warstwy z geotkaniny wynosi 237m dla zad. 1, i 133m dla zad.2, zgodnie z rysunkiem na projekcie.

2. MATERIAŁY

Do wykonania powyższych robót należy stosować materiały:

· geotkanina polipropylenowa.

2.1. Geotkanina

Do wykonania robót należy użyć materiału geotekstylnego tkanego, wykonanego z materiału polipropylenowych, w którym można wyodrębnić watek oraz osnowę.

Szczegółowe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla geotkaniny

	Parametr
	Wartość

	Masa powierzchniowa [g/m2]
	100

	Umowny wymiar porów O90 [mm]
	0,15

	Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]*

• wzdłuż

• wszerz
	25

24

	Wydłużenie przy zerwaniu [%]*

• wzdłuż

• wszerz
	15

15



	Opór na przebicie CBR [N] 


	3000


* określone jako dolny 95% poziom ufności

Geotkanina powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 (EN 29002).

Geotkanina powinna posiadać aktualna aprobatę techniczna IBDiM.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

3.1. Geotkanina przeznaczona na wykonanie warstwy odcinajaco-wzmacniającej jest dostarczana na budowę 
w postaci rolek.

Rozwijanie rolek wykonywane jest ręcznie

4. TRANSPORT

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

4.1. Transport materiałów

Geotkaninę należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

Po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża, tzn. po usunięciu elementów, które mogłyby uszkodzić geotkaninę,

a także wypełnieniu lokalnych wgłębień, bezpośrednio na podłożu gruntowym należy rozłożyć geotkaninę równolegle do osi drogi. Płytkie koleiny lub obniżenia są dopuszczalne.

Geotkanina powinna być rozwinięta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczająco napiętym aby zminimalizować pofałdowania, ale pozwalającym także na przystosowanie się wyrobu do kształtu podłoża. 
Nie należy rozciągać napiętego wyrobu nad zagłębieniami.

Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami geotkaniny należy wykonać stosując zakład o minimalnej szerokości wynoszącej:

· 40 cm w przypadku zakładu podłużnego pomiędzy sąsiednimi rolkami,

· 60 cm w przypadku zakładu poprzecznego pomiędzy kolejnymi rolkami.

Zakład powinien być zachowany w czasie układania warstwy spoczywającej na geotkaninie. Spełnienie powyższego warunku osiąga się zazwyczaj poprzez lokalne ułożenie niewielkich stożków kruszywa wzdłuż zakładów, przed przystąpieniem do zasadniczych czynności związanych z jego rozłożeniem warstwy kruszywa.

Należy zwrócić uwagę by nie dopuścić do uszkodzeń geotkaniny. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu budowlanego po geotkaninie przed rozłożeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdów jest możliwy po ułożeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o grubości co najmniej 20 cm.

Kruszywo dostarczane samochodami samowyładowczymi powinno być dowożone “od czoła” i zrzucane w pryzmach na wcześniej ułożonej warstwie kruszywa, a nie bezpośrednio z samochodu na geotkanine.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

6.1. Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania przez sprawdzenie:

· równości podłoża przed rozłożeniem geotkaniny,

· szerokości wykonanych zakładów,

· przylegania geotkaniny do podłoża (brak sfałdowania i nierówności),

· braku uszkodzeń geotkaniny.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

Jednostką obmiarową jest 1m2 ułożonej geotkaniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

9.1. Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniająco-odcinającej z geotkaniny pomiędzy podłożem gruntowym, a konstrukcją nawierzchni obejmuje:

· koszt geotkaniny wraz z transportem,

· koszt rozłożenie geotkaniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta geotkaniny dotyczące technologii wbudowania.

� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8 ���








[image: image2.png]/\/\/

PROREAL

Sp. Z 0.0.



_1404118776.bin

